# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA REMONT DROGI POWIATOWEJ 2778D

# ŁOMNICA – WOJANÓW – BOBRÓW

# ETAP II  ODCINEK W KM OD 2+297 DO 3+505

- STAN  ISTNIEJĄCY

Odcinek  drogi  powiatowej  nr 2778D przewidziany  do  remontu  przebiega na  terenie  gminy Mysłakowice i powiatu  jeleniogórskiego  od skrzyżowania  z  drogą  powiatową  2654 D i 2718 D w Łomnicy za skrzyżowanie z drogą powiatową 2749D (łącznie ze skrzyżowaniem)  w  Wojanowie.  Droga powiatowa nr 2778 D prowadzi przez Wojanów, Bobrów, Trzcińsko do drogi  powiatowej  nr 2735D  relacji Janowice Wielkie - Kowary.   Podczas  ulewnych  deszczy  jakie  nawiedziły  powiat  jeleniogórski  w  lipcu  2001 r.  nurt  wody  płynący  drogą   spowodował  jej  rozmycie, deformacje,  wyrwy  i  spękania  oraz  zamulenia  rowów  i  przepustów.  Bliskość rzeki Bóbr powoduje, że niemal przy każdym większym jej wezbraniu zalaniu ulega kilka odcinków tej drogi i czyni zniszczenia.  Na  dzień  dzisiejszy  istniejąca  nawierzchnia  po  dokonywanych  bieżących  naprawach  nadaje się do wykorzystania jako  warstwa podbudowy  pod  nową nawierzchnię bitumiczną.

W odcinku tym z uwagi na  prowadzony  tam  ciężki  ruch  samochodów  ciężarowych  dochodzący  do  30 ton,  wywożących  materiały  z działającej do niedawna  żwirowni oraz bocznicy paliw płynnych i ze  względu  na  znaczne zniszczenia po powodzi  w  nawierzchni  jezdni  tworzą  się  liczne  głębokie  ubytki  przez co komunikacja samochodów osobowych  jest  utrudniona,  wręcz  niebezpieczna.  Zaobserwować można również ruch pojazdów rolniczych (oraz maszyn budowlanych), który z uwagi na znajdujące się wzdłuż pasa drogowego grunty rolne jest znaczny szczególnie w okresach prac rolniczych.  System odwodnienia pasa drogowego uległ całkowitej degradacji po przejściu dużej ilości wód opadowych w wyniku oberwania chmury.   Zniszczeniu lub znacznemu pogorszeniu parametrów technicznych uległy obiekty inżynierskie (przepusty, mosty) oraz rowy odwodnieniowe. Lokalnie zawyżone pobocza powodują utrudnienia w spływie wód opadowych, roztopowych i powodziowych z korpusu drogi. W ciągu drogi stwierdzono dużą ilość drzew rosnących w pasie drogowym w różnym stanie fitosanitarnym.

W  przypadku  nie  podjęcia  naprawy  tego  odcinka,  droga ulegnie dalszemu zniszczeniu, co spowoduje że nakłady na jej odbudowę będą zdecydowanie większe niż zakres planowanego remontu. W stanie obecnym komunikacja tym odcinkiem drogi  stwarza  zagrożenie  bezpieczeństwa  jej  użytkowników.    Aby  droga  nadawała  się  do  normalnej  eksploatacji  należy  niezwłocznie  wykonać  jej  remont,   polegający  na odtworzeniu  systemu odwodnienia oraz  wzmocnieniu  warstw  konstrukcyjnych podbudowy drogi  i  ułożeniu  nowej  nawierzchni  bitumicznej.

2.  PARAMETRY  PROJEKTOWANEJ  DROGI

# - długość  odcinka  drogi  do remontu  -   1 208,0 m

# - szerokość  jezdni                              -    5,0 ÷ 5,5 m

# - powierzchnia  jezdni                         -    6330,25 m2

# - spadki  podłużne                              -    do  3 %

# - spadki  poprzeczne                          -    do    2 %

# - szerokość  poboczy                          -   0,50 ÷ 1,00 m

# - spadek  poprzeczny  poboczy          -   5 %

# - pochylenie  skarp nasypów i rowów  - 1:1,5

# - rowy przydrożne                                -   10,0  m

# - ruch                                                   -    KR3

3.  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

Na  życzenie  inwestora,  ze  względu  na  ograniczone  środki  finansowe, remont  odcinka  drogi  powiatowej  zaprojektowano  tak, aby  sytuacyjnie  trasę  drogi  dopasować  do  istniejących  szerokości  pasa  drogowego   oraz  wysokościowo  do  niwelety   istniejącej  drogi.

# 3.1    Konstrukcja  jezdni

Na  podstawie  dokonanych  uzgodnień  oraz  w  oparciu  o  wyniki  dokonanych  pomiarów  sytuacyjno-wysokościowych  zaprojektowano  następującą  konstrukcję  jezdni:

- w  km  2+297 do 3+505 ,  L= 1208 m,  pow. 6330,25 m2

# -  oczyszczenie   istniejącej  nawierzchni  bitumicznej;

#  - skropienie asfaltem istniejącej nawierzchni  bitumicznej  w ilości 0,5 kg/m2;

#  -  wykonanie  warstwy wiążącej  nawierzchni  z mieszanki  mineralno-

bitumicznej  asfaltowej   o grubości  5 cm;

#  -  wykonanie  warstwy ścieralnej  nawierzchni  z mieszanki  mineralno-

bitumicznej  asfaltowej   o grubości  4 cm;

# 3.2    Konstrukcja  zjazdów

#  -  warstwa odsączająca gr. 10 cm;

#  - dolna warstwa podbudowy tłuczniowej gr. 15 cm;

#  - górna warstwa podbudowy klińcowej gr. 8 cm;

#  - skropienie asfaltem istniejącej nawierzchni  bitumicznej  w ilości 0,5 kg/m2;

#  -  wykonanie  warstwy wiążącej  nawierzchni  z mieszanki  mineralno-

bitumicznej  asfaltowej   o grubości  4 cm;

#  -  wykonanie  warstwy ścieralnej  nawierzchni  z mieszanki  mineralno-

bitumicznej  asfaltowej   o grubości  4 cm;

# 3.3    Konstrukcja  poboczy

#  -  Wyprofilowanie  i  wzmocnienie  materiałem kamiennym poboczy  115,97 m3:

- obustronnie szerokość 0,5  do 0,7 średnio 0,6 m z wyłączeniem zjazdów średnia grubość 8 cm  ze  spadkiem  5  do 6 %  od  jezdni

#  - Powierzchniowe utrwalanie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2  - 1449,6 m2

- obustronnie szerokość średnia 0,6 m

# 3.4   Odwodnienie

W  celu  prawidłowego  odwodnienia  nawierzchni  jezdni  i  przyległego  terenu  zaprojektowano   spadki  poprzeczne  i  podłużne drogi,   rowy, ścieki z kostki  kamiennej,  studzienki  ściekowe  i  przepusty   tak  aby  odprowadzić  wody  opadowe  poza  korpus   drogi  do  rowu  i  dalej  do  potoków.

Szerokość dna rowu 40 cm, nachylenie skarp 1:1,5, głębokość rowu min 1,0 m. względem niwelety drogi.

#  -  Projektowane do  wykonania  lub  odtworzenia  rowy  z  wyprofilowaniem  dna szer. 0,4 m i skarp 1:1,5  z dopasowaniem  niwelety  dna rowu do  dna przepustów i odwozem  nadmiaru  gruntu  na  odl.  do 10 km:

- km 3+171,83 L=  10 m

### Łącznie długość  rowów  	L = 10,0m

#  -  Projektowane   ścianki przepustów z umocnieniem wlotów i wylotów z kamienia -2 szt. dla rur Ф 600mm

# 3.5   Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

#  -  Bariery drogowe stalowe SP-09 L=807,0m

- w km 3+135,0 do 3+192,0 -   L=  57,0 m2

4. OPIS  ROBÓT

| Opis robót | Wyszczególnienie robót |
| --- | --- |
| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | 1. Wyznaczenie granic i osi trasy. 2. Niwelacja kontrolna w osi trasy. 3. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót. |
| Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników i krzaków | 1. Ręczny wyrąb drzew zagajnika, podszycia i krzaków z odrąbaniem gałęzi. 2. Odniesienie na odległość do 50 m drągowiny, gałęzi i krzaków z ułożeniem w stosy. 3. Wykarczowanie pniaków z odniesieniem poza granice roboty na odległość do 50 m i złożenie w stosy. 4. Wywiezienie krzaków, drągowiny i korzeni. |
| Mechaniczne karczowanie pni drzew | 1. Odrąbanie grubych korzeni. 2. Wydobycie pnia spycharko - koparką. 3. Odsunięcie pnia i korzeni na odległość do10m. 4. Ułożenie w stosy. 5. Zasypanie dołu. |
| Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi | 1. Załadowanie dłużyc, karpiny drągowiny i gałęzi. 2. Przewiezienie na składowisko i wyładowanie. 3. Przeniesienie i ułożenie dłużyc na legarach, a karpiny, drągowiny i gałęzi - w stosy na wskazanym miejscu. |
| Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni i chodników. | 1. Ręczne lub mechaniczne odspojenie gruntu z odrzuceniem urobku na pobocze. 2. Ręczne wyprofilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem. 3. Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu. 4. Mechaniczne zagęszczenie profilu. |
| Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych. | 1. Mechanicznie wyłamanie nawierzchni. 2. Odrzucenie gruzu na samochód. |
| Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-siębiernymi z transportem urobku samocho-dami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 1. Wykonanie koparką wykopu (wcinki) na odkład. 2. Odspojenie i załadowanie ziemi na samochody. 3. Zmiana stanowiska pracy koparki. 4. Ręczne wykonanie i utrzymanie rowów odwadnia- jących w wykopie. 5. Przewóz ziemi samochodami i wyładunek w miejsce wbudowania w wyrwy. 6. Ręczne wyrównanie skarp i dna wykopu. |
| Przepusty rurowe pod drogami i zjazdami z rur PEHD. | 1. Wykonanie wykopu pod ławy żwirowe i ścianki czołowe. 2. Wykonanie ław fundamentowych pod rury ze żwiru i ścianki czołowe z wykonaniem i rozebraniem deskowania 3. Ułożenie rur PEHD na gotowej ławie.. 4. Wykonanie obsypki ze żwiru (piasku). 5. Wykonanie ścianek czołowych z kamienia na zaprawie cementowej wraz ze spoinowaniem. |
| Umocnienie dna rowów z kamienia na ławie betonowej na wlotach i wylotach przepustów na długości 1,2 m. | 1. Wykonanie wykopu pod fundament. 3. Wykonanie i rozebranie deskowania dla wlotów i wylotów z betonu. 4. Ułożenie i ubicie betonu w deskowaniu, zabrukowanie z kamienia łamanego na zaprawienie cementowej wraz z przygotowaniem zaprawy. 5. Spoinowanie powierzchni umocnień z kamienia. |
| Wykonanie rowów z wyprofilowaniem dna szer. 0,4 m i skarp 1:1,5 z dopasowaniem niwelety dna rowu do dna przepustów i odwozem nadmiaru gruntu | 1. Mechaniczny lub ręczny wykop rowu z załadunkiem na środek transportu i odwiezieniem ziemi. 2. Wyprofilowanie dna i skarp rowu z odrzuceniem nadmiaru gruntu na przyległy teren 3. Rozplantowanie gruntu po profilowaniu dna i skarp rowu. |
| Ścieki z kostki kamiennej granitowej. | 1. Wykonanie wykopu pod ławę fundamentową betonową B15 gr. 20 cm 2. Ułożenie mieszanki betonowej B 15 i pielęgnacja. 3. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem. 4. Ułożenie kostki kamiennej ze spadkiem. 5. Wypełnienie spoin zaprawą cementową z jej przygotowaniem. 6. Pielęgnacja ścieku o spoinach wypełnionych zaprawą cementową. |
| Warstwy odsączające. | 1. Uzupełniające wyrównanie podłoża. 2. Rozścielanie piasku warstwami zgodnie z projektem. 3. Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu. 4. Zagęszczenie warstwy piasku mechanicznie z polewaniem wodą. |
| Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. | 1. Profilowanie istniejącego podłoża. 2. Zagęszczenie podłoża. |
| Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym. | 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczy- szczeń na pobocze. 2. Rozścielanie warstwy tłucznia. 4. Zaklinowanie klińcem i polewanie wodą. 5. Zagęszczenie warstwy wyrównawczej mechanicznie. 6. Sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej. |
| Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław z betonu B10. | 1. Wyznaczenie osi wykopu. 2. Wyrównanie dna i ścian wykopu. 3. Przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio wykopanym i wyrównanym wykopie. 5. Ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej w deskowaniu. 6. Rozebranie deskowania. 7. Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą. 8. Rozścielenie posypki piaskowej. 9. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem. Ustawienie krawężnika i wyregulowanie według założonej osi i punktów wysokościowych. 11. Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy. Zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika niesortem kamiennym wraz z zagęszczeniem. |
| Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z części organicznych (igliwie, liście, trawa, chwasty, gałęzie itp.) | 1. Oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń mechanicznie szczotką doczepną. 2. Polewanie wodą wężem z cysterny przy oczyszczeniu. 3. Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. |
| Skropienie bitumem nawierzchni drogowych | 1. Napełnienie skrapiarek lepiszczem. 2. Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury. 3. Skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni. |
| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa wiążąca i ścieralna. | 1. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, urządzeń obcych i krawężników. 2. Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi rozkładarki. 3. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki. 4. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy krawężnikach urządzeniach obcych. 5. Obcięcie krawędzi. 6. Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania. |
| Wyprofilowanie poboczy materiałem kamiennym zagęszczanym mechanicznie szerokości skarp 0,75 do 1,25 m o grubości średnio 8 cm | 1. Wyrównanie poboczy gruntem rodzimym pozyskanym z korytowania i robót ziemnych 2. Ręczne lub mechaniczne plantowanie przez ścięcie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień z wy- równaniem do wymaganego spadku poprzecznego Wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym warstwą średniej grubości 8 cm Mechaniczne zagęszczenie powierzchni poboczy. |

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  uzyskać  od  zarządcy  drogi   zezwolenie  na  zajęcie  pasa  drogowego.  Roboty  wykonywać  i  oznakować  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  zmiany  organizacji  ruchu  i  na  czas  wykonywania  robót.

W  pierwszej  kolejności  należy wytyczyć  oś  trasy  i  odtworzyć  granice  działek.   Następnie  należy  usunąć  krzewy  i  samosiejki  z  rowów  przydrożnych i  poboczy  oraz  powycinać  konary  i  gałęzie  drzew  wchodzące  w  skrajnię  drogową.  Przed wycinką drzew należy uzyskać od Zarządcy drogi decyzję zezwalającą na ich wycięcie.  W  dalszym  etapie  należy  ściąć  pobocza,  odmulić  rowy oraz  wykonać  nowoprojektowany  przepust  i  rowy.  Podczas ścinania poboczy należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić znaków geodezyjnych (kamieni granicznych i punktów osnowy).  W dalszej kolejności należy wykonać ścianki czołowe przepustów z kamienia na zjazdach.    Ścianki czołowe przepustów wykonać jako prostopadłe do osi drogi. Na wlotach i  wylotach umocnić kamieniem ułożonym na betonie wraz ze spoinowaniem. Rzędne dna rowów należy dopasować do  wlotów  i  wylotów  istniejących  i  nowoprojektowanych  przepustów.  Równolegle  można  wykonać  chodnik  przy  kościele w Wojanowie,  ścieki  z  kostki  granitowej  i  studzienki  ściekowe  w  Łomnicy.    Wykonanie  tych  prac  zapewni  odwodnienie  korpusu  drogowego.  Przed przystąpieniem do ułożenia warstwy ścieralnej należy oczyścić i wyremontować istniejące studnie ściekowe. Studnie ściekowe przewidziane do remontu lub wymiany na nowe należy wykonać po wcześniejszej akceptacji rozwiązania technicznego wspólnie z inspektorem.     Można  wtedy  przystąpić  do  wykonania  naprawy  nawierzchni.   Istniejącą  zdeformowaną,  spękaną  nawierzchnię  należy  dokładnie  oczyścić  z  zanieczyszczeń i po odbiorze przystąpić do skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2.   Pierwszą  warstwą  jest  wyrównanie,  wzmocnienie,  a  zarazem  wyprofilowanie  przy  pomocy  rozkładarki  mas  bitumicznych,  istniejącej nawierzchni   mieszanką   mineralno- bitumiczną  asfaltową  w  ilości  średnio 50 kg/m2.    Na  tak  przygotowanej  i  odebranej  przez  inspektora  nadzoru  warstwie  wyrównawczej  można  przystąpić  do  ułożenia   geosiatki GLOSSTAR 50/50 o szer. 5,0m z ponownym skropieniem warstwy  wiążącej   z  mieszanki  mineralno- bitumicznej  asfaltowej grubości 4 cm (przy wykonywaniu nawierzchni bez wzmocnienia siatką warstwa wiążąca o grubości 5 cm).   Projektuje się wykonanie zjazdów na przyległe do drogi posesje w miejscach ich dotychczasowej lokalizacji.  Zjazdy i wejścia na posesje stanowi wykonany chodnik i nawierzchnia jezdni. Wysokość zjazdów dopasować na roboczo podczas wykonywania robót.

Przed przystąpieniem do ułożenia warstwy ścieralnej należy  wyregulować  wyremontowane lub nowo  wykonane  studnie ściekowe.   Studnie ściekowe przewidziane do remontu lub wymiany na nowe należy wytypować wspólnie z inspektorem po wcześniejszym oczyszczeniu z osadu studni i przykanalików specjalistycznym samochodem WUKO.    Wszystkie studnie należy wymienić na włazy kanałowe z rusztem wlotowym do włazów kanałowych klasy D 400 (forma wklęsła) np. firmy Stąporków-Meier wraz z płytą odciążeniową.  Pobocza  należy  wyprofilować  niesortem  kamiennym  0/31 mm  ze  spadkiem  5 do 6 %  w kierunku od  jezdni  do  rowu,  dodatkowo  utrwalić  asfaltem  w ilości 8 dm3  i  grysami 2/5 mm.

5. UWAGI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA ROBÓT

Projektowane roboty wykonywane będą na całej szerokości jezdni co wymagać okresowe zamknięcia drogi na czas robót. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót oraz zorganizowanie i oznakowanie miejsca robót. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poinformuje w sposób zwyczajowo przyjęty o terminie przystąpienia do prac i utrudnieniach w ruchu mieszkańców posesji zamieszkałych wzdłuż remontowanego odcinka drogi.

Roboty zanikowe winny podlegać zgłoszeniu i odbiorowi częściowemu przed ich zakryciem. Warunki odbioru określają specyfikacje techniczne, normy branżowe i Polskie Normy. Projektowane roboty drogowe przewidują regulację urządzeń infrastruktury technicznej do zakładanej niwelety.  Przed i w trakcie prowadzonych robót zabezpieczyć urządzenia obce przed zniszczeniem. Wszelkie roboty prowadzone w rejonie urządzeń infrastruktury technicznej należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem gestora sieci zgodnie z uzgodnieniami.